IM/Pi-3/432/09/2007                                                                                        Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

pn: „Remont dróg po zimie na terenie Miasta i Gminy Połaniec”

- Remont cząstkowy masą min.-asfaltową z recyklera wraz z wycinką o grubości średnio 5cm.

Wykonanie robót w technologii:

- obcięcie krawędzi wyboju piłą do cięcia asfaltu

- wyczyszczenie wyboju szczotką z błota

- posmarowanie krawędzi wyboju emulsją asfaltową

- ułożenie masy min.-asfaltowej z recyklera

- zasypanie nawierzchni ułożonej masy grysem bazaltowym

- Remont cząstkowy dróg przy użyciu ciśnieniowego urządzenia tzw. Remontera o grubości średnio 6 cm.

Wykonanie robót w technologii:

- wyczyszczenie wyboju szczotką z błota

- zasypanie grysami dolomitowymi

- zalanie wyboju asfaltem D-200

- zagęszczenie walcem łaty asfaltowej

- Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowej grysem dolomitowym i emulsją asfaltową.

Wykonanie robót w technologii:

- oczyszczenie nawierzchni asfaltowej szczotką z piasku

- wykonanie pierwszego skropienia emulsją asfaltową i zasypanie gryzami dolomitowymi

- zagęszczenie walcem statycznym ogumionym

- wykonanie drugiego skropienia emulsją asfaltową i zasypanie grysami dolomitowymi

- zagęszczenie walcem statycznym ogumionym

Uwaga: roboty muszą być wykonywane na suchej nawierzchni drogi.

- Remont kamieniem dolomitowym o frakcji 20-60 mm wraz z ich zaklinowaniem i zawałowaniem średnio grubości 20cm

Wykonanie robót w technologii:

- zasypanie wyboju tłuczniem o frakcji 20-60 mm

- zagęszczenie zasypanego wyboju walcem statycznym

- Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych wraz z odbudową nawierzchni asfaltowych wokół.

Wykonanie robót w technologii:

- założenie pierścienia stalowego o różnej wysokości w zależności od różnicy wysokościowej poszczególnych studzienek w stosunku do nawierzchni drogi asfaltowej.

- skucie masy asfaltowej wokół studzienki

- ułożenie nowej masy min.-asfaltowej tak, aby pasowała wysokościowo do wyregulowanej studzienki kanalizacyjnej.,

- Ścinanie poboczy średniej grubości 20 cm wraz z wywozem materiału ściętego na odległość do 10 km.

- ścięcie (poprawienie spadków) poboczy równiarką

- załadowanie ściętego gruntu na samochód

- wywóz samochodami ciężarowymi gruntu na odległość do 10 km