TI/ID-1/342/17/2012

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

na remont cząstkowy dróg po zimie

na terenie Miasta i Gminy Połaniec

- Remont cząstkowy dróg przy użyciu ciśnieniowego urządzenia tzw.remontera o grubości do 2 cm emulsją asfaltową na grysach bazaltowych .

Wykonanie robót w technologii:

- wyczyszczenie wyboju szczotką z błota

- zasypanie grysami bazaltowymi

- zalanie wyboju asfaltem D-200

- zagęszczenie walcem masy asfaltowej.

- -----Remont cząstkowy masą min.-asfaltową z recyklera wraz z wycinką o grubości średnio 6cm w tym wycinka z i uzupełnienie ubytków asfaltów wzdłuż krawężników.

Wykonanie robót w technologii:

- obcięcie krawędzi wyboju piłą do cięcia asfaltu

- wyczyszczenie wyboju szczotką z błota

- posmarowanie krawędzi wyboju emulsją asfaltową

- ułożenie masy min.-asfaltowej z recyklera

- zasypanie nawierzchni ułożonej masy grysem bazaltowym

- -----Remont cząstkowy dróg przy użyciu ciśnieniowego urządzenia tzw.remontera o grubości od 2-4 cm cm emulsją asfaltową na grysach bazaltowych .

Wykonanie robót w technologii:

- wyczyszczenie wyboju szczotką z błota

- zasypanie grysami bazaltowymi

- zalanie wyboju asfaltem D-200

- zagęszczenie walcem masy asfaltowej.

- -----Poszerzenie  dróg o pow. powyżej 50 m2 w jednym miejscu – masą mineralno-

asfaltową gr. 3 cm, wraz z warstwą filtracyjną żwirowo-piaskową gr. 10 cm

po uwałowaniu i podbudową tłuczniową dolomitową gr. 20cm po

uprzednim korytowaniu poboczy, wraz z odtworzeniem poboczy z materiału

miejscowego + kamień dolomitowy gr.8 cm po uwałowaniu na powierzchni -360m2.

Wykonanie robót w technologii:

- korytowanie pod poszerzenie drogi,

- podsypka piaskowo-żwirowa gr 10 cm po uwałowaniu,

- podbudowa tłuczniowa dolomitowa 20 cm po uwałowaniu,

- wykonanie poboczy drogi na podsypce żwirowo-piaskowej gr 10 cm po uwałowaniu

z materiału miejscowego + kamień dolomitowy gr 8 cm

- Nawierzchnia ścieralna  z masy mineralno-asfaltowej gr.3 cm z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z zagęszczeniem.

Wykonanie w technologii:

- wyczyszczenie  nawierzchni asfaltowej z błota,

- ułożenie warstwy ścieralnej z masy min.-asfaltowej z nadaniem odpowiednich spadków

- podłużnych i poprzecznych z zagęszczeniem walcem

- ----Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym o frakcji 2-5mm.

Wykonanie robót w technologii:

- oczyszczenie nawierzchni asfaltowej szczotką z piasku

- wykonanie pierwszego skropienia emulsją asfaltową i zasypanie gryzami bazaltowymi

- zagęszczenie walcem statycznym ogumionym

- wykonanie drugiego skropienia emulsją asfaltową i zasypanie grysami bazaltowymi

- zagęszczenie walcem statycznym ogumionym

Uwaga: roboty muszą być wykonywane na suchej nawierzchni drogi.

- ----Warstwa profilująca z kamienia dolomitowego o frakcji 4-31,5mm wraz z ich zaklinowaniem i zawałowaniem gr, średnio 7 cm.

Wykonanie robót w technologii:

- zasypanie wyboju tłuczniem o frakcji 20-60 mm

- zagęszczenie zasypanego wyboju walcem statycznym

- ----Odwodnienie na głębokości 80 cm za pomocą drenażu z rur perforowanych2 x 100mm w otulinie z geowłókniny na podsypce piaskowej wraz z zasypką do powierzchni trenu kamieniem dolomitowym.

Wykonanie w technologii:

- podsypka filtracyjna piaskowa gr 15 cm

- ułożenie rur drenarskich perforowanych  2x 100mm w otulinie z geowłókniny

-  zasypanie kamieniem dolomitowym do powierzchni terenu,

- wywóz zbędnego materiału w zakresie Wykonawcy.

- Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych z zastosowaniem pierścieni dystansowych wraz z wykuciem w drodze i odbudową nawierzchni asfaltowych wokół.

Wykonanie robót w technologii:

- założenie pierścienia dystansowych o różnej wysokości w zależności od różnicy

wysokościowej poszczególnych studzienek w stosunku do nawierzchni drogi asfaltowej.

- skucie masy asfaltowej wokół studzienki

- ułożenie nowej masy min.-asfaltowej tak, aby pasowała wysokościowo do wyregulowanej

studzienki kanalizacyjnej,

- wywóz gruzu w zakresie Wykonawcy.

- ----Ścinanie poboczy średniej grubości 20 cm wraz z wywozem materiału ściętego.

- ścięcie (poprawienie spadków) poboczy równiarką

- wywóz samochodami ciężarowymi ziemi  w zakresie Wykonawcy.

UWAGA:

wywóz gruzu , nadmiaru ziemi  w zakresie własnym Wykonawcy.